RUA VARGINHA –

RUA CAPITÃO GEORGINO FERREIRA

Morro do Pilar – MG

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Dezembro/2017

Projeto de Pavimentação - Sumário

1.	Introdução	1

2.	Metodologia Empregada	2

2.1	Parâmetros de Dimensionamento	2

2.1.1	Número "N"	2

2.1.2	Índice de Suporte Califórnia - ISC do Subleito	2

2.2	Dimensionamento do Pavimento	4

2.2.2	Pavimento de PARALELEPÍPEDO	6

a) Espessura da Camada de Base de Concreto Rolado	6

b) Estrutura do Pavimento	6

3.	Concepção e Estruturas dos Pavimentos	6

3.1	Pavimento de PARALELEPÍPEDO	7

4.	Especificações Básicas de Materiais e Serviços	8

4.1	Pavimento de paralelepípedo	10

4.1.1	Base de Concreto Rolado	10

4.1.2	Regularização do Subleito	11

4.1.3	Pavimento de Peças Paralelepípedo	11

4.2.4.1	Generalidades	11

4.2.4.2	Peças Pré-Moldadas de Concreto	12

a)	Lotes de Inspeção	12

b)	Obtenção da Amostra	12

c)	Ensaio de Resistência à Compressão	13

d)	Resistência à Compressão	13

4.2.4.3	Camada de Assentamento	13

4.2.4.4	Camada de Base	13

4.2.4.6	Solos do Subleito	14

4.2.4.7	Execução	14

a)	Camada de Assentamento	14

b)	Camada de Rolamento - Peças de Concreto	15

4.2.5	Base de Concreto Rolado	17

4.2.5.1	Generalidades	17

4.2.5.2	Definição e Características Tecnológicas	17

4.2.5.3	Referências	17

4.2.5.4	Condições Gerais	18

a)	Concreto	18

b)	Recebimento do Material	18

4.2.5.5	Condições Específicas	18

a)	Material	18

b)	Equipamento	20

c)	Execução	20

4.2.5.6	Inspeção	22

a)	Controle do Material	22

b)	Controle da Execução	22

c)	Verificação Final da Qualidade	23

d)	Aceitação e Rejeição	23

Projeto de Pavimentação

1. Introdução

O Projeto de Pavimentação foi desenvolvido visando à concepção e o dimensionamento das estruturas de pavimento (espessura das camadas constituintes, natureza e origem dos materiais a serem empregados) destinadas, econômica e simultaneamente, em seu conjunto a:

- resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego;

- melhorar as condições de segurança quanto à comodidade e segurança;

- resistir aos esforços horizontais que nelas atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento.

A pavimentação com bloquetes de concreto tem como característica principal a simplicidade de instalação. Seu assentamento é feito sobre uma camada de areia ou pó de pedra, sem exigir ferramentas diferenciadas ou mão de obra especializada.

Os pisos (peças) são intertravados. Cada parte do todo colabora para a imobilidade da peça vizinha, por meio do atrito lateral entre elas. Tudo devido ao preenchimento das juntas com areia ou pó de pedra. Estas juntas permitem a passagem da água, tornando o piso intertravado de concreto ecologicamente correto.

O presente projeto abrange a Rua Varginha e Rua Capitão Georgino Ferreira  no Distrito de Morro do Pilar , Os eixos principais  do sistema viário das Vias .

- Pavimento Sextavado - Bloquete  ( 8 mm para tráfego de veículos comerciais e outros veículos pesados ) ;

O projeto foi elaborado com base nas seguintes definições/considerações:

- estimativa do parâmetro de tráfego utilizado nos métodos de dimensionamento empregados (Número "N" de repetições do eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2 t);

- previsão/definição da capacidade de suporte mínima dos materiais que deverão constituir a camada de fundação (subleito) da via a pavimentar, tendo em vista a não realização de estudos geotécnicos  sondagens e ensaios, em laboratório, de caracterização física (granulometria por peneiramento, limite de liquidez e limite de plasticidade) e de caracterização mecânica (compactação e ISC) com os materiais constituintes do subleito nos segmentos com terraplenagem em corte, com os materiais dos cortes a serem efetuados nos serviços de terraplenagem ou mesmo com materiais de áreas de empréstimo a serem empregados em corpo/camada final de aterro nos segmentos com terraplenagem em aterro;

- seleção dos materiais a serem empregados nas camadas granulares (base ) do pavimento, com base no conhecimento da Consultora das fontes de materiais disponíveis e mais usuais na região (canga de minério de ferro, agregados pétreos britados, escórias siderúrgicas, etc.).

2. Metodologia Empregada

Para o dimensionamento do pavimento de blocos pré-moldados e intertravados de adotou-se o método contido no Estudo Técnico ET-27 “Pavimentação com Peças Pré-Moldadas de Concreto”, da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), no qual a espessura da camada de base/sub-base é estabelecida em função do valor do ISC do subleito e do Número "N" de solicitações do eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2 t.

2.1 Parâmetros de Dimensionamento

2.1.1 Número "N"

O Número "N" de repetições do eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2 t estimado para o 10o ano de vida útil do pavimento corresponde a:

- vias locais residenciais: N = 3 x 104, com previsão de solicitação de tráfego muito leve.

A título ilustrativo assinala-se que a SUDECAP adota os seguintes valores de Número "N" em projetos de pavimentação urbana no Município de Belo Horizonte ("Procedimento Padrão para Contratação e Elaboração de Projeto de Infraestrutura” - Classificação de Vias no Município de Belo Horizonte - SUDECAP/2002):

- N = 1 x 103 a 3 x 104 para solicitação de tráfego muito leve em vias locais residenciais, nas quais é prevista a passagem de 100 veículos leves e de 3 a 20 ônibus e caminhões por dia, por faixa de tráfego (período de projeto: 8 anos);

2.1.2 Índice de Suporte Califórnia - ISC do Subleito

Tendo em vista a não realização de estudos geotécnicos  sondagens e ensaios, em laboratório, de caracterização física (granulometria por peneiramento, limite de liquidez e limite de plasticidade) e de caracterização mecânica (compactação e ISC) com os materiais constituintes do subleito nos segmentos com terraplenagem em corte, com os materiais dos cortes a serem efetuados nos serviços de terraplenagem ou mesmo com materiais de áreas de empréstimo a serem empregados em corpo/camada final de aterro nos segmentos com terraplenagem em aterro  adotou-se para os materiais da camada de fundação/assentamento do pavimento (subleito) uma resistência característica (ISproj.) correspondente a ISC = 10%.

Desta forma, consideram-se as seguintes condições para a execução do pavimento das vias:

- substituição dos materiais do subleito, em espessura não inferior a 60,0cm, nos segmentos com terraplenagem em corte e que apresentem capacidade de suporte inferior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC < 8%) ou expansão > 2,00%;

- a não utilização nas camadas finais dos segmentos com terraplenagem em aterro (acabamento da terraplenagem, últimos 60,0cm de espessura) dos materiais dos cortes a serem efetuados que apresentem capacidade de suporte inferior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC < 8%);

- da mesma forma, a utilização de materiais de áreas de empréstimo em camadas finais dos segmentos com terraplenagem em aterro (acabamento da terraplenagem, últimos 60,0cm de espessura) que apresentem tão somente capacidade de suporte igual ou superior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC ≥ 8% e expansão ≤ 2,00%).

Para o dimensionamento do pavimento segundo o "Método da Resiliência" os materiais constituintes do subleito foram classificados de acordo com os parâmetros de resiliência do método, considerando-os como solos tipo II, com grau de resiliência intermediário (6% ≤ ISC ≤ 9% e porcentagem de silte na fração fina que passa na peneira nº 200 (S) inferior a 65%), que apresentam comportamento regular como subleito.

2.2 Dimensionamento do Pavimento

2.2.1 Pavimento de Paralelepipedo ( bloquete Sextavado )

- Espessura de subbase.

CBR de 10% com um numero de solicitações pequeno, dispensando a subbase., conforme gráfico.

a) Espessura da Camada de Base de Concreto Rolado

Com base em N = 3,0 x 104    , poderia ser dispensada o uso da base, mas para que não ocorra desnivelamento do pavimento no decorrer do ano  a  espessura mínima da camada de base de concreto será rolado é de 10,0 cm.

b) Estrutura do Pavimento

A estrutura do pavimento de Paralelepipedo é a seguinte:

- Revestimento (blocos Paralelepipedo):	e = 8,0cm;

- Camada de assentamento (colchão de areia):	e = 5,0cm;

- Camada de base (concreto rolado):	e = 10,0cm.

3. Concepção e Estruturas dos Pavimentos

3.1 Pavimento de PARALELEPÍPEDO

A estrutura do pavimento de PARALELEPÍPEDO ( Bloquete ) ficou assim definida:

| VIA | NÚMERO "N" | Paralelepipedo(cm) | Colchão de areia (cm) | Base - concreto rolado (cm) | Total (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vias | 3 x 104 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 23,0 |

Ressalta-se, conforme dito anteriormente, que são previstas as seguintes condições para a execução do pavimento das vias em questão:

- substituição dos materiais do subleito, em espessura não inferior a 60,0cm, nos segmentos com terraplenagem em corte e que apresentem capacidade de suporte inferior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC < 8%) ou expansão > 2,00%;

- a não utilização nas camadas finais dos segmentos com terraplenagem em aterro (acabamento da terraplenagem, últimos 60,0cm de espessura) dos materiais dos cortes a serem efetuados que apresentem capacidade de suporte inferior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC < 8%);

- da mesma forma, a utilização de materiais de áreas de empréstimo em camadas finais dos segmentos com terraplenagem em aterro (acabamento da terraplenagem, últimos 60,0cm de espessura) que apresentem tão somente capacidade de suporte igual ou superior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC ≥ 8% e expansão ≤ 2,00%).

4. Especificações Básicas de Materiais e Serviços

4.1 Pavimento de PARALELEPÍPEDO

4.1.1 Base de Concreto Rolado

A camada de base do pavimento será de Concreto simples para emprego em pavimento, como revestimento e base, de consistência bastante seca ( ‘’no’’ slump), permitindo a compactação com rolos compressores ou equipamento similar.

Todos os serviços deverão seguir a especificação do "Caderno de Encargos de Infra-Estrutura Urbana" da SUDECAP/PBH ou do Município de Morro do Pilar.

4.1.2 Regularização do Subleito

O subleito deverá ser regularizado e compactado com a energia de referência do Proctor normal; o desvio de umidade em relação à ótima deverá situar-se no intervalo de -2% a +1%, preferencialmente no ramo seco.

Todos os serviços deverão seguir a especificação de "Regularização do Subleito" constante do "Caderno de Encargos de Infra-Estrutura Urbana" da SUDECAP/PBH.

Observação: Ressalta-se, conforme dito anteriormente, as seguintes condições para a execução do pavimento das vias em questão:

- substituição dos materiais do subleito, em espessura não inferior a 60,0cm, nos segmentos com terraplenagem em corte e que apresentem capacidade de suporte inferior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC < 8%) ou expansão > 2,00%;

- a não utilização nas camadas finais dos segmentos com terraplenagem em aterro (acabamento da terraplenagem, últimos 60,0cm de espessura) dos materiais dos cortes a serem efetuados que apresentem capacidade de suporte inferior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC < 8%);

- da mesma forma, a utilização de materiais de áreas de empréstimo em camadas finais dos segmentos com terraplenagem em aterro (acabamento da terraplenagem, últimos 60,0cm de espessura) que apresentem tão somente capacidade de suporte igual ou superior à adotada para o dimensionamento do pavimento (ISC ≥ 8% e expansão ≤ 2,00%).

4.2.4 Pavimento de Peças Pré-moldadas de Concreto

4.2.4.1 Generalidades

Esta especificação aplica-se à execução de pavimento de peças pré-moldadas de concreto, assentadas sobre colchão de areia.

4.2.4.2 Peças Pré-Moldadas de Concreto

As peças pré-moldadas e intertravadas de concreto a serem empregadas deverão atender aos requisitos e características tecnológicas mínimas, descritas a seguir:

- as peças de concreto deverão ser produzidas por processos que assegurem a obtenção de peças com concreto suficientemente homogêneo e compacto, de modo que atenda ao conjunto de exigências desta especificação;

- as peças não devem possuir trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento e resistência e devem ser manipuladas com as devidas precauções para não terem suas qualidades prejudicadas;

- devem ter resistência mecânica suficiente e adequada aos esforços provenientes do tráfego, ao longo do tempo;

- a superfície das peças deverá ter uma microtextura capaz de torná-la razoavelmente lisa e resistente ao desgaste;

- para assegurar o intertravamento entre as peças, as suas dimensões devem ser bem definidas, de modo que os espaços entre as juntas sejam bem pequenos;

- quanto à forma, em planta, as peças devem ser projetadas/fabricadas de maneira que possam ser manejadas com apenas uma das mãos (formato geométrico regular, com comprimento máximo de 
400 mm, largura mínima de 100 mm e altura mínima de 80 mm) e que, quando ajustadas, fiquem intimamente ligadas;

- as variações máximas nas dimensões são de 3 mm, no comprimento e largura das peças, e de 
8 mm na altura.

O recebimento de cada lote a ser empregado, a critério da Fiscalização, poderá ser feito na fábrica ou no local da obra, onde serão verificadas as condições específicas das seguintes normas:

- NBR-9781 - “Peças de Concreto para Pavimentação - Especificação";

- NBR-9780 - “Peças de Concreto para Pavimentação - Determinação da Resistência à Compressão”.

Das condições específicas normalizadas destacam-se a seguir algumas consideradas determinantes no processo de recebimento:

a) Lotes de Inspeção

As peças fornecidas deverão ser separadas em lotes formados por conjuntos de peças de mesmas características, cabendo ao Fabricante a indicação dos conjuntos que atendam a estes requisitos. Este lote deve possuir no máximo o número de peças correspondente a 1.600 m2 de fornecimento.

b) Obtenção da Amostra

De cada lote devem ser retiradas, aleatoriamente, peças inteiras para constituírem uma amostra representativa, que deve ter no mínimo 6 (seis) peças por cada 300 m2 e uma peça adicional para cada 
50 m2 suplementar, até perfazer uma amostra máxima de 32 peças para a realização de ensaio à compressão.

c) Ensaio de Resistência à Compressão

O ensaio de resistência à compressão deve ser executado de acordo com a NBR-9780 - “Peças de Concreto para Pavimentação - Determinação da Resistência à Compressão”, da ABNT.

d) Resistência à Compressão

A resistência característica à compressão, fck, deverá ser maior ou igual a 40 MPa para as solicitações impostas aos pavimentos implantados segundo esta especificação.

4.2.4.3 Camada de Assentamento

A camada de assentamento dos PARALELEPÍPEDO deverá ser sempre composta por areia limpa, contendo, no máximo, 10% de material retido na peneira de 4,8 mm e, no máximo, 5% de silte e argila (em peso). Não serão admitidos torrões de argila, matéria orgânica ou outras substâncias nocivas. Recomenda-se o enquadramento do material na seguinte faixa granulométrica:

| ABERTURA DA PENEIRA (mm) | PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO |
| --- | --- |
| 9,50 | 100 |
| 4,80 | 95 a 100 |
| 1,20 | 50 a 85 |
| 0,60 | 25 a 60 |
| 0,30 | 10 a 30 |
| 0,15 | 5 a 15 |
| 0,075 | 0 a 10 |

4.2.4.4 Camada de Base

A camada de base do pavimento será constituída de concreto rolado, devendo ser executada conforme especificação própria "Base de Concreto Rolado", adiante apresentada.

4.2.4.5 Solos do Subleito

O subleito deverá estar regularizado e compactado na cota de projeto para receber as camadas superiores.

Os solos constituintes do subleito deverão ser isentos de solo vegetal e impurezas e deverão apresentar ISC  8% e, ainda, expansão ≤ 2,00%.

O subleito deverá ser regularizado e compactado com a energia de referência do Proctor normal; o desvio de umidade em relação à ótima deverá situar-se no intervalo de -2% a +1%, preferencialmente no ramo seco.

4.2.4.7 Execução

A fase executiva do pavimento de peças pré-moldadas de concreto é aqui detalhada supondo executadas as operações de construção até a camada de base de concreto rolado, inclusive reparos e obras de drenagem.

As operações descritas a seguir envolvem os aspectos construtivos e especificações para o controle de execução da camada de assentamento e da camada de rolamento (peças pré-moldadas de concreto).

a) Camada de Assentamento

A camada de assentamento de areia somente deverá ser colocada após o término de todas as operações de execução da camada de base de concreto rolado do pavimento, quando esta deverá estar completamente executada e acabada.

O trecho determinado como entregue deverá ser definido junto à Fiscalização para dar-se então início ao lançamento da areia.

A operação de colocação do colchão de areia fofa deve contar com um confinamento lateral, que pode ser efetuado pela própria sarjeta ou outro meio adequado. A espessura de areia fofa, aplainada e nivelada de acordo com a seção do projeto, deverá ser tal que após o adensamento a altura do colchão compactado esteja entre 4,0 cm e 5,0 cm. Esta espessura fofa, geralmente 1,5 cm superior à de projeto, deve ser constantemente verificada durante o processo construtivo.

Não deve ser permitida a circulação de funcionários ou de equipamentos sobre o colchão colocado na frente de colocação dos blocos de concreto, evitando-se assim irregularidades prejudiciais ao nivelamento superficial dos blocos. Este inconveniente pode ser evitado ao não se executar grandes extensões da camada de assentamento à frente da linha de colocação dos blocos. Não será permitida que a execução de eventuais correções de nivelamento seja feita através do colchão de areia.

b) Camada de Rolamento - Peças de Concreto

A execução da camada de rolamento, constituída pelas peças pré-moldadas de concreto, compreende três etapas, a saber:

- colocação;

- acabamento junto às bordas de meio-fios ou qualquer interrupção no pavimento (bocas-de-lobo, poços de visita, caixas de inspeção, etc);

- vibração sobre as peças.

Os blocos devem ter seu assentamento iniciado a partir da sarjeta ou meio-fio lateral e em ângulos retos com relação a esta referência. Em alguns casos, dependendo da segmentação da forma do bloco, será admitido assentamento de forma diferente, desde que devidamente orientado pelo fabricante e aprovado pela Fiscalização.

A colocação dos blocos subseqüentes deve ser efetuada evitando-se o deslocamento dos já assentados, bem como a criação de irregularidade no colchão de areia. O assentamento deve ser feito de forma que a distância entre os blocos fique entre 2 e 3 mm, não devendo ultrapassar 5 mm.

O acabamento junto aos meios-fios, sarjetas e interrupções no pavimento, como caixas coletoras, deve ser feito com peças serradas ou cortadas e cuidando para que estas fiquem levemente mais elevadas do que estas interrupções (aproximadamente 3 a 5 mm).

O nível da superfície acabada deve estar dentro do limite de 1 cm em relação às cotas de projeto e a variação máxima medida longitudinalmente com uma régua de 3 m não deverá exceder a 1 cm, a menos de locais onde a geometria imponha maiores desvios. O nível de dois blocos adjacentes não deverá diferir de mais do que 2 mm.

Pequenos espaços existentes entre as peças e bordas de acabamento deverão ser preenchidos com argamassa de cimento e areia.

Terminadas as operações de assentamento dos blocos, iniciar-se-á a compactação com placas vibratórias, devendo o número de passadas em cada caso ser determinado “in loco”, de modo que após a compactação a passagem de veículos não cause novo adensamento ou desnivelamento do revestimento. Para esta “vibração-compactação” inicial, duas ou três passadas sobre o mesmo ponto costumam ser suficientes, observando-se que a vibração-compactação deve ser efetuada no máximo até a 1 m dos blocos não confinados.

Após a vibração inicial deve ser espalhada uma camada de areia fina sobre a superfície do pavimento de blocos, por varrição, e executada nova vibração-compactação, garantindo assim o enchimento dos vazios nas juntas e o intertravamento dos blocos.

Observa-se que a área da placa vibradora-compactadora deve estar compreendida entre 0,35 m2 e 0,50 m2.

O serviço será considerado concluído após a liberação, pela Fiscalização, e as devidas operações de limpeza.

4.2.5 Base de Concreto Rolado

4.2.5.1 Generalidades

Esta especificação aplica-se aos procedimentos a serem adotados na execução da camada de base de concreto rolado, incluindo os aspectos relativos ao recebimento de materiais, execução e inspeção da camada.

4.2.5.2 Definição e Características Tecnológicas

O concreto rolado é um concreto simples, com baixo consumo de cimento (muito menor do que o usual nos concretos normalmente empregados em pavimentação), seco, de consistência dura e de trabalhabilidade tal que permita compactação por rolos compressores, vibratórios ou não, ou equipamento similar.

A maneira de executá-lo é por compactação com rolos compressores lisos, estáticos ou vibratórios, conforme as características da obra, diferentemente dos processos utilizados na execução de concreto simples para pavimento (adensamento com régua vibratória e vibradores de imersão).

No tocante às características tecnológicas do concreto rolado, ressaltam-se aqui as mais importantes:

- é desnecessário que os agregados estejam enquadrados em faixas granulométricas específicas;

- o consumo de cimento varia entre 80 e 220 kg/m3;

- pode ser produzido na obra, em betoneiras estacionárias;

- a resistência à compressão simples aos 28 dias situa-se entre 5,0 e 23,0 MPa;

- a resistência à tração na flexão aos 28 dias situa-se entre 1,0 e 4,0 MPa;

- o módulo estático de deformação aos 28 dias situa-se entre 14.000 e 30.000 MPa.

4.2.5.3 Referências

Para a aplicação desta especificação deverão ser consultados os seguintes documentos:

- DNER-EM 034/97 - Água para Concreto;

- DNER-EM 036/95 - Recebimento e Aceitação de Cimento Portland Comum e Portland de Alto Forno;

- DNER-EM 037/97 - Agregado Graúdo para Concreto de Cimento;

- DNER-ME 083/94 - Agregados - Análise Granulométrica;

- DNER-ME 092/94 - Solo - Determinação da Massa Específica Aparente do Solo “In Situ” com o Emprego de Frasco de Areia;

- DNER-ME 196/94 - Agregados - Determinação do Teor de Umidade Total, por Secagem, em Agregado Graúdo;

- ABNT NBR-739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos de Concreto - Método de Ensaio;

- ABNT NBR-7182 - Solo - Ensaio de Compactação - Método de Ensaio.

4.2.5.4 Condições Gerais

a) Concreto

O concreto de cimento Portland compactado por meio de rolos compressores (concreto rolado) deverá ser dosado por método racional, de modo a obter-se com os materiais disponíveis uma mistura fresca, de trabalhabilidade adequada, para ser compactada com rolo vibratório, e que resulte em produto endurecido com grau de compactação e resistência à compressão exigidos por esta especificação.

b) Recebimento do Material

O recebimento e o armazenamento do cimento Portland e agregados na obra deverá ser como o recomendado nos seguintes documentos:

- DNER-EM 036 - Recebimento e Aceitação de Cimento Portland Comum e Portland de Alto Forno;

- DNER-EM 037 - Agregado Graúdo para Concreto de Cimento.

4.2.5.5 Condições Específicas

a) Material

a.1) Cimento Portland

O cimento Portland poderá ser de qualquer tipo (Portland comum, de alta resistência inicial, escória granulada de alto forno, pozolânico, etc.), desde que satisfaça as exigências específicas da DNER-EM 036.

a.2) Agregados

Os agregados miúdo e graúdo deverão atender respectivamente às exigências da DNER-EM 037.

Podem ser utilizados materiais naturais ou produtos de britagem que cumpram algumas exigências de granulometria, dureza, ausência de matéria orgânica e de argila.

A dimensão máxima do agregado pode variar de 9,5 a 38,0 mm, devendo ser estabelecida visando a redução das probabilidades de desagregação e permitir uma boa terminação superficial.

A curva granulométrica mais conveniente do agregado total deve ser determinada mediante ensaios de laboratório, selecionando-se aquele que permita cumprir as características técnicas desejadas para o material.

É recomendável a utilização de agregados em dois ou três grupos, segundo a dimensão, por exemplo: areia, pedra de 0 a 5 mm e de 5 mm até a dimensão máxima característica. A dimensão máxima característica do agregado no concreto não deverá exceder 1/3 da espessura da camada de base ou 32mm, obedecido o menor valor.

a.3) Água

A água destinada ao amassamento do concreto deverá atender às exigências da DNER-EM 034.

Deve ser utilizada água que esteja isenta de substâncias prejudiciais à hidratação do cimento, supondo-se adequadas as águas potáveis.

a.4) Materiais para a Cura

A cura da superfície da camada de concreto rolado deverá ser realizada com pintura betuminosa, utilizando-se emulsões asfálticas catiônicas de ruptura média.

a.5) Aditivos

De acordo com o equipamento que se empregue na confecção, transporte, distribuição e compactação pode ser necessário usar aditivos, para aumentar o tempo de trabalho do material; as quantidades a utilizar são semelhantes às usadas nos concretos tradicionais.

a.6) Concreto

O concreto rolado deverá ser dosado em laboratório, com os materiais disponíveis na obra, determinando-se a umidade ótima que permita obter a densidade máxima para a energia compatível com os equipamentos de compactação a utilizar na execução da camada de base e resistência à compressão estabelecida.

Este concreto deverá apresentar as seguintes características:

- resistência característica à compressão simples (fck) aos 7 dias, determinada em corpos-de-prova rompidos segundo a ABNT NBR-5739: fck = 5,0 MPa;

- consumo de cimento: 80 kg/m³ a 120 kg/m³. As misturas mais fracas do que 1:18 (cimento:agregado) apresentam dois inconvenientes principais: dificuldade de realização de mistura homogênea e comprometimento da durabilidade do material;

- a porcentagem ótima de água por metro cúbico de concreto compactado com rolo (CCR) varia de 4 a 7% da massa dos materiais secos; na maioria dos casos é da ordem de 110 a 130 l/m3, ou seja, aproximadamente 70% da água que normalmente se utiliza para fabricar concretos comuns (da ordem de 190 l/m3). Os CCR são muito sensíveis à variação do conteúdo de água: a falta aumenta o risco de segregação, dificultando a compactação e o acabamento superficial, enquanto que o excesso produz instabilidade da mistura durante a compactação. Tanto a falta quanto o excesso de água causam diminuição da resistência mecânica;

- o grau de compactação, considerando a energia normal ou intermediária definida na dosagem será determinado conforme a ABNT NBR-7182: GC  100%.

b) Equipamento

São indicados os seguintes equipamentos:

- central de mistura para dosagem, umidificação e homogeneização do material;

- equipamento mecânico para espalhamento do concreto;

- rolos compressores autopropelidos dos tipos liso (vibratórios e estático) e pneumático;

- placa vibratória;

- caminhão-basculante;

- pequenas ferramentas complementares como pás, enxadas, réguas, etc;

- martelete pneumático, para execução de eventuais juntas de construção.

c) Execução

c.1) Largura da Base

Preferencialmente, a camada de base deverá exceder 50,0 cm, no mínimo, a largura total do pavimento acabado (largura do revestimento em peças pré-moldadas de concreto), devendo a sua superfície ser lisa e desempenada.

c.2) Mistura

O concreto poderá ser produzido em betoneiras estacionárias ou em centrais, os materiais medidos tanto em peso como em volume, exceto o cimento que sempre deverá ser medido em peso.

A capacidade e o tipo do aquecimento de produção de concreto serão determinados em função do volume de concreto da obra e das disponibilidades de máquinas e mão-de-obra.

Os agregados empregados no concreto possuem normalmente três graduações de dimensões máximas distintas e deverão ser estocados convenientemente, de modo que cada uma ocupe um silo da usina, não sendo permitida mistura prévia dos materiais. Quando estabelecida a dosagem, cada uma das frações deverá apresentar homogeneidade granulométrica.

As frações serão combinadas enquadrando a mistura final na faixa granulométrica determinada quando da dosagem do concreto. Os silos deverão conter dispositivos que os abriguem da chuva.

A umidade dos agregados, principalmente do agregado miúdo, deverá ser medida a cada 2 horas.

c.3) Transporte

O transporte do concreto deverá ser feito por meio de equipamentos que não provoquem a sua segregação. Os materiais misturados deverão ser protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante o transporte até o local de espalhamento.

c.4) Espalhamento

Poderá ser executado manualmente ou mecanicamente, empregando-se neste último distribuidores comuns de agregados ou, de preferência, vibro-acabadora de asfalto que permita obter melhor nivelamento e acabamento superficial da camada. A espessura da camada solta deverá ser tal que, após a sua compactação, seja atingida a espessura definida no projeto para a camada de base.

Imediatamente antes do espalhamento, a superfície da camada de sub-base deverá ser umedecida sem excesso de água, para que não se formem poças d’água.

A largura de cada pano de concretagem não deverá permitir que eventuais juntas longitudinais de construção fiquem situadas abaixo de futuras trilhas de tráfego.

A superfície acabada deverá ser plana e uniforme, sendo toleradas irregularidades graduais de até 1,0 cm em faixas de 3,0 m de largura.

c.5) Compactação

A compactação deverá ser feita preferencialmente por meio de rolos lisos, vibratórios ou não, podendo também ser utilizadas placas vibratórias.

O tempo decorrido entre a adição de água à mistura e o término da compactação deverá ser, no máximo, de 2 horas.

A compactação será iniciada nas bordas do pavimento, devendo as passagens seguintes do rolo recobrirem, pelo menos, 25% da largura da faixa anteriormente compactada.

A espessura da camada compactada nunca deverá ser inferior a três vezes a dimensão máxima do agregado no concreto, podendo ser admitida espessura de até 20,0 cm desde que os ensaios de densidade demonstrem a homogeneidade de toda a profundidade da camada.

O desvio máximo da umidade em relação à umidade ótima deverá ser de 1 ponto percentual e o grau de compactação ser igual ou maior que 100%, em relação à massa específica aparente seca máxima obtida em laboratório, sendo a energia do ensaio definida durante a dosagem do concreto rolado segundo a norma ABNT NBR-7182.

c.6) Cura

A superfície do concreto rolado deverá ser protegida contra evaporação de água por meio de uma pintura betuminosa. A película protetora será aplicada em quantidade suficiente para construir uma membrana contínua (0,8 a 1,5 l/m²). Este procedimento deverá ser executado imediatamente após o término da compactação. Deverá ser interditado o tráfego ou a presença de qualquer equipamento, até que a base tenha resistência compatível com sua solicitação de carga.

c.7) Juntas de Construção

Ao fim de cada jornada de trabalho será executada uma junta transversal de construção, em local já compactado, com face vertical.

Juntas longitudinais, caso necessárias, serão construídas entalhando-se ou cortando-se verticalmente a borda da camada. A face da junta deverá ser umedecida antes da colocação da camada adjacente.

4.2.5.6 Inspeção

a) Controle do Material

No controle de recebimento dos materiais deverão ser adotados os procedimentos recomendados no 
item 4.2.5.5 Condições Específicas, alínea a) Material desta especificação.

b) Controle da Execução

Realizar no controle do concreto cimento os ensaios seguintes:

b.1) Teor de Umidade do Concreto Fresco

Deverá ser determinado, segundo a DNER-ME 196, cada vez que forem moldados corpos-de-prova para a realização do ensaio de resistência à compressão.

b.2) Granulometria da Mistura de Agregados

Deverá ser determinada, de acordo com a DNER-ME 083, a cada 2.500m2 de base e, no mínimo, uma determinação por dia.

b.3) Compactação

Quando a curva granulométrica da mistura de agregados estiver fora da faixa de trabalho estabelecida na dosagem, realizar ensaio segundo a ABNT NBR-7182, adotando-se a energia de compactação definida na dosagem.

b.4) Resistência à Compressão

A cada 2.500m2 de base deverão ser moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no mínimo, 
6 (seis) exemplares de corpos-de-prova. Cada exemplar é constituído por 2 (dois) corpos-de-prova cilíndricos, de uma mesma amassada.

Os corpos-de-prova terão 15,0 cm de diâmetro e 30,0 cm de altura, moldados em 5 camadas de alturas aproximadamente iguais, compactadas com soquetes de 4,5 kg, com altura de queda de 45,0 cm, recebendo, cada camada, o número de golpes da energia definida na dosagem; o molde será completado com concreto até o seu topo.

Logo após a moldagem, os corpos-de-prova deverão ser cobertos com um pano molhado por um período mínimo de 24 horas, a seguir desmoldados e levados para a cura em câmara úmida ou imersão até a idade do ensaio à compressão, de acordo com a ABNT NBR-5739.

b.5) Grau de Compactação

Determinação do grau de compactação em no mínimo 20 pontos da base, igualmente distribuídos na área; para tal determinação serão utilizados os valores obtidos para a massa específica aparente seca nestes pontos, segundo DNER-ME 092, e o valor obtido no laboratório.

c) Verificação Final da Qualidade

Após a execução de cada 2.500m2 de base proceder à relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m ao longo do eixo, para verificar o atendimento ao projeto, largura e espessura da camada de base.

d) Aceitação e Rejeição

d.1) Resistência do Concreto

d.1.1) Determinação da Resistência Característica

A resistência característica estimada do concreto à compressão axial de cada trecho inspecionado será dada por: fck,est = fc7 - k . , sendo:

- fck,est = valor estimado da resistência característica do concreto à compressão axial;

- fc7 = resistência média do concreto à compressão axial, na idade de 7 dias;

-  = desvio padrão dos resultados;

- k = coeficiente de distribuição de Student (ver Tabela 1);

- n = quantidade de exemplares do lote.

| TABELA 1 - COEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE STUDENT (Amostragem Variável) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | > 32 |
| k | 0,92 | 0,906 | 0,896 | 0,889 | 0,883 | 0,876 | 0,868 | 0,863 | 0,861 | 0,857 | 0,854 | 0,842 | 0,842 |

d.1.2) Aceitação Automática

O lote será automaticamente aceito se fck,est  5,0 MPa.

d.1.3) Verificações Suplementares

Quando não houver aceitação automática deverão ser extraídos do trecho, no mínimo, 6 (seis) corpos-de-prova de 15,0 cm de diâmetro, seguindo a ABNT NBR-7680, ensaiados à compressão conforme a 
ABNT NBR-5739, determinando-se a resistência característica estimada conforme a alínea d.1.1 anterior deste item da especificação.

Caso contrário, de comum acordo entre as partes interessadas, pode ser tomada uma das seguintes decisões:

- a parte condenada será demolida e reconstruída;

- a camada de base será reforçada.

d.2) Grau de Compactação

O valor característico estimado do grau de compactação da base no trecho inspecionado será dado por: GCest = GC - K . , sendo:

- GCest = valor estimado do grau de compactação característico;

- GC = grau de compactação médio;

-  = desvio padrão dos resultados;

- n = número de determinações no trecho inspecionado;

- k = determinado em função do número de determinações no trecho inspecionado, conforme a Tabela 2 a seguir.

| #### TABELA 2 - AMOSTRAGEM VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| k | 1,55 | 1,41 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,21 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01 |
| α | 0,45 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| n = n° de amostras k = coeficiente multiplicador α = risco do Executante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Será controlado o valor característico estimado do grau de compactação, adotando-se o procedimento seguinte:

- GCest  100%  aceita-se o serviço;

- GCest < 100% rejeita-se o serviço.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.